2.1. Гигроскопические свойства древесины

В реальных условиях в древесине всегда присутствует влага. Для количественной оценки содержания воды в древесине используют параметр, называемый влажностью. Влажность – это отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе абсолютно сухой или влажной древесины, выраженное в процентах. В первом случае влажность называется абсолютной, во втором – относительной:

	
	
[image: image1.wmf]100

100

0

0

0

â

àá

×

-

=

×

=

m

m

m

m

m

W

, %;
	(2.1)

	
	
[image: image2.wmf]100

100

0

â

0

â

îò

×

-

=

×

+

=

m

m

m

m

m

m

W

, %,
	(2.2)


где mв – масса воды в древесине, кг; m0 – масса абсолютно сухой древесины, кг; m – масса сырой (влажной) древесины, кг.

Взаимосвязь между абсолютной и относительной влажностью выражается формулами

	
	
[image: image3.wmf]îò

îò

àá

100

100

W

W

W

-

×

=

, %;
	(2.3)

	
	
[image: image4.wmf]àá

àá

îò

100

100

W

W

W

+

×

=

, %.
	(2.4)


В древесиноведении и технологии деревообработки принято пользоваться абсолютной влажностью. Поэтому в дальнейшем под термином «влажность» мы будем подразумевать именно ее.

Вода, удерживаемая древесиной, может быть условно разделена на связанную и свободную. Связанная вода (ее еще называют гигроскопической) находится преимущественно в порах и на поверхности клеточных стенок. Она прочно удерживается древесинным веществом за счет адсорбционных сил и сил капиллярного взаимодействия. Свободная вода находится в полостях клеток. Силы капиллярного взаимодействия между этой водой и древесинным веществом очень малы, и потому она удерживается в древесине только механически. В дальнейшем древесину, содержащую только связанную воду, мы будем называть влажной, а древесину, содержащую, кроме связанной, еще и свободную воду, – сырой.

Содержание в древесине связанной воды не может превышать некоторого максимума, который называется пределом насыщения клеточных стенок. Этот параметр у древесины различных пород неодинаков. Указанные различия, однако, невелики, и для практических расчетов можно принять, что предел насыщения клеточных стенок не зависит от породы древесины и равен Wпн = 30%.

Древесина является гигроскопическим материалом. Это означает, что она способна изменять свою влажность в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Влажность, к которой стремится древесина при выдержке ее в воздухе определенного состояния, называется устойчивой влажностью. Достигнуть устойчивого влажностного состояния древесина может двумя путями: а) поглощая водяной пар из воздуха (сорбция воды), если ее начальная влажность меньше устойчивой; б) выделяя водяной пар в воздух (десорбция воды), если ее начальная влажность больше устойчивой. Однако конечный результат в этих двух рассматриваемых случаях будет неодинаковым. Для одного и того же состояния окружающего воздуха устойчивая влажность при сорбции будет меньше, чем при десорб-ции. Разность между ними называется показателем гистерезиса
сорбции:
	
	
[image: image5.wmf]óñ

óä

Δ

W

W

W

-

=

, %,
	(2.5)


где Wуд – устойчивая влажность при десорбции, %; Wус – устойчивая влажность при сорбции, %.

Величина гистерезиса сорбции зависит, главным образом, от размеров образца древесины. Для измельченной древесины (опилок, стружек) показатель гистерезиса сорбции невелик и составляет (W = 0,2–0,3%. В практических расчетах его можно не учитывать, считая, что Wус = Wуд. При увеличении размеров образцов величина гистерезиса возрастает. Для образцов, толщина которых превышает 15 мм, а длина – 100 мм, он достигает величины, равной 2,5% влажности и далее остается неизменным.

Влажность, к которой стремится измельченная древесина при высыхании или увлажнении в воздухе определенного состояния, называется равновесной влажностью. Величина равновесной влажности зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Для конкретного состояния воздуха она может быть определена по диаграмме равновесной влажности древесины, приведенной на рис. 2.1.

Характер связи между устойчивой влажностью при сорбции и десорбции, с одной стороны, и равновесной влажностью, с другой, зависит от того, подвергалась ли древесина термическому воздействию. Если ее сушка проводится или была проведена ранее при температуре не более 50–600С, то справедливы равенства

	
	
[image: image6.wmf]W

W

W

Δ

2

1

ð

óä

×

+

=

, %,
	
[image: image7.wmf]W

W

W

Δ

2

1

ð

óñ

×

-

=

, %,
	(2.6)


где Wр – равновесная влажность, %.
[image: image8.jpg]=
e

RATILERITN
]

]
i
O T TR

O (MUUOHHIISIH THIUIUS) TUUOOHIHCTS BDHTUIUTIOONIO

= B e H

|
Y I VTV \

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

0

Tesnepamypa, °C




Рис. 2.1. Диаграмма равновесной влажности древесины

Для древесины, подвергавшейся длительному воздействию более высокой температуры (камерная сушка), связь между устойчивой и равновесной влажностью выглядит иначе:

	
	
[image: image9.wmf]ð

óä

W

W

=

, %,
	
[image: image10.wmf]W

W

W

Δ

ð

óñ

-

=

, %.
	(2.7)


Примеры
Пример № 31. Секция влажности в сыром состоянии имела массу m = 25 г. После высушивания до абсолютно сухого состояния ее масса стала m0 = 20 г. Определить абсолютную и относительную влажность древесины.

Решение. Абсолютную влажность рассчитываем по формуле (2.1), а относительную – по формуле (2.2):
	
	
[image: image11.wmf]25

100

20

20

25

àá

=

×

-

=

W

%;         
[image: image12.wmf]20

100

25

20

25

îò

=

×

-

=

W

%.
	


Ответ: Wаб = 25%; Wот = 20%.

Пример № 32. Сырая доска влажностью W1 = 50% имеет массу m1 = 12 кг. Какой станет ее масса после высушивания до влажности W2 = 10%?

Решение. Используя формулу (2.1), сначала определяем массу доски в абсолютно сухом состоянии, а затем ее массу при влажности W2 = 10%:
	
	
[image: image13.wmf]8

50

100

12

100

100

100

1

1

0

=

+

×

=

+

×

=

W

m

m

 кг;
	

	
	
[image: image14.wmf]8,8

100

10)

(100

8

100

)

(100

2

0

2

=

+

×

=

+

×

=

W

m

m

 кг.
	


Ответ: m2 = 8,8 кг.

Пример № 33. Сырой брус длительное время хранился в помещении при температуре t = 180С и относительной влажности воздуха ( = 32,5%. Какую влажность приобрела древесина в результате
хранения?

Решение. В условии задачи сказано, что брус – сырой. Следовательно, его начальная влажность больше влажности предела насыщения клеточных стенок Wн ( Wпн.

По диаграмме равновесной влажности (рис. 2.1) находим, что воздуху с температурой t = 180С и относительной влажностью ( = 32,5% соответствует равновесная влажность древесины Wр = 7%.

Поскольку Wн ( Wр, при хранении бруса происходит его сушка или, что то же самое, – десорбция влаги. С учетом того, что сушка происходит при низкой температуре, для определения искомой влажности древесины пользуемся формулой (2.6):
	
	W = Wуд = Wр + 0,5((W = 7 + 0,5(2,5 = 8,25%.
	


Ответ: W = 8,25%.

Пример № 34. Пиломатериалы, высушенные в камере до влажности Wн = 7%, длительное время находились в неотапливаемом складе при температуре t = 100С и относительной влажности воздуха ( = 65%. Какой стала влажность пиломатериалов?

Решение. По рис. 2.1 находим, что параметрам воздуха склада соответствует равновесная влажность древесины Wр = 12,5%.

Так как Wн ( Wр, то древесина в период хранения будет увлажняться, т. е. сорбировать влагу. Для пиломатериалов, высушенных камерным способом, будет справедлива формула (2.7):
	
	W = Wус = Wр – (W = 12,5 – 2,5 = 10%.
	


Ответ: W = 10%.

Пример № 35. В сушильном шкафу поддерживается температура t = 1000С. Какая должна быть относительная влажность воздуха, чтобы сырые опилки, находящиеся в нем, могли высохнуть до влажности W = 4%?

Решение. При сушке опилок будет иметь место десорбция влаги. Для измельченной древесины устойчивую влажность при десорбции можно считать равной равновесной влажности Wуд = Wр. С учетом этого на диаграмме равновесной влажности находим точку пересечения линий t = 1000С и Wр = 4%. От найденной точки проводим горизонталь до пересечения с осью ординат ( = 0,3. Это – максимальная влажность воздуха, при которой еще может быть достигнут требуемый результат.

Ответ: ( ( 30%.

Пример № 36. Деталь, изготовленная из древесины, высушен-ной в камере до влажности W = 10%, имеет размеры S(b(l =
= 20(40(200 мм. Деталь эксплуатируется в помещении со средней температурой t = 150С. В каких пределах может изменяться относительная влажность воздуха в помещении, чтобы влажность древесины не изменялась?

Решение. Поскольку S ( 15 мм, а l ( 100 мм, величина гистерезиса сорбции составляет (W = 2,5%. Для древесины, высушенной в камере, справедливы формулы (2.7). Подставляя в них значения Wуд = 10% и Wус = 10%, находим соответствующие значения равновесной влажности:
	
	Wр1 = Wуд = 10%;
	

	
	Wр2 = Wус + (W = 10 + 2,5 = 12,5%.
	


Этим значениям равновесной влажности при температуре t = 150С соответствуют величины относительной влажности воздуха (1 = 0,52; (2 = 0,66.

Ответ: 52% ( ( ( 66%.


















_1176627365.unknown

_1176627660.unknown

_1176635986.unknown

_1176636088.unknown

_1176636104.unknown

_1176635975.unknown

_1176627458.unknown

_1176627644.unknown

_1176627407.unknown

_1176627297.unknown

_1176627341.unknown

_1176627257.unknown

_1176562109.unknown

